广州市天河区市场监督管理局橡胶软管和软管

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

注意：抽样时应与企业确认样品型别、公径内径。

抽样数量及具体尺寸应符合表1-表4要求，备用样品封存在受检单位。

表1  油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型橡胶软管及软管组合件抽样数量及具体尺寸

| 检验项目 |  |  | 抽取样品 | 检验样品 | 备用样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静液压要求 | 验证压力试验 |  | 4条，长度均600mm | 2条，长度均600mm | 2条，长度均600mm |
|  | 爆破压力试验 |  |  |  |  |
|  | 长度变化 |  |  |  |  |
| 软管组合件的泄漏 |  |  | 4条，长度均600mm | 2条，长度均600mm | 2条，长度均600mm |
| 低温曲挠性能 |  |  | 6条，具体长度见表2中L | 3条，具体长度见表2中L | 3条，具体长度见表2中L |
| 最小弯曲半径 |  |  |  |  |  |
| 脉冲性能 |  | 油基流体脉冲 | 8条，具体长度见表2中S | - 具体长度见表2中S | 4条，具体长度见表2中S |

注：静液压要求、泄漏试验、低温屈挠性能、脉冲性能项目抽取软管组合件，需扣压，扣压件规格按以下规格任选其一：平面密封接头M24×1.5、M20×1.5、M18×1.5、M16×1.5；最小弯曲半径项目抽取胶管，不需扣压。

表2 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型橡胶软管及软管组合件脉冲性能和最小弯曲半径项目试样尺寸

| 公称内径d（mm） | 最小弯曲半径R（mm） | 脉冲性能试样长度（mm）S | 最小弯曲半径项目所需试样长度L |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 90 | 316-323 | 360 |
| 6.3 | 100 | 350-357 | 400 |
| 8 | 115 | 399-406 | 460 |
| 10 | 130 | 449-456 | 520 |
| 12.5 | 180 | 611-618 | 720 |
| 16 | 200 | 679-686 | 800 |
| 19 | 240 | 809-817 | 960 |
| 25 | 300 | 517-524 | 1200 |
| 31.5 | 420 | 748-755 | 1680 |
| 38 | 500 | 891-898 | 2000 |
| 51 | 630 | 1132-1139 | 2520 |
| 63 | 760 | 1369-1376 | 3040 |

注1：按GB/T 3683-2011中的7.3条款要求计算，公式为L=4R。

注2：先按GB/T 5568-2013规定计算，当公称内径d≤22mm，长度S（mm）=π（r+d/2）+25.4；

当公称内径22mm＜d＜25.4mm，长度S（mm）=π（r+d/2）/2+25.4；

当公称内径d≥25.4mm，长度S（mm）=[π（r+d/2）]/2+2d；

然后按S的允许偏差+8mm/0给出的长度范围。

表3 钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件抽样数量及具体尺寸

| 检验项目 |  |  | 抽取样品 | 检验样品 | 备用样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静液压要求 | 验证压力试验 |  | 4条，长度均600mm | 2条，长度均600mm | 2条，长度均600mm |
|  | 爆破压力试验 |  |  |  |  |
|  | 长度变化 |  |  |  |  |
| 软管组合件的泄漏 |  |  | 4条，长度均600mm | 2条，长度均600mm | 2条，长度均600mm |
| 低温曲挠性能 |  |  | 6条，具体长度见表4中L | 3条，具体长度见表4中L | 3条，具体长度见表4中L |
| 耐脉冲性能 |  | 耐油基流体脉冲 | 8条，具体长度见表4中S | 4条，具体长度见表4中S | 4条，具体长度见表4中S |

注：静液压要求、泄漏试验、低温屈挠性能、耐脉冲性能项目抽取软管组合件，需扣压。扣压件规格按以下规格任选其一：平面密封接头M24×1.5、M20×1.5、M18×1.5、M16×1.5。

表4 钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件低温屈挠性能、耐脉冲性能项目试样尺寸

| 公称内径 | 型别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4SP |  |  | 4SH |  |  |
|  | R注1（mm） | S注2（mm） | L注3（mm） | R（mm） | S（mm） | L（mm） |
| 6.3 | 150 | 507-514 | 600 | / | / | / |
| 10 | 180 | 607-614 | 720 | / | / | / |
| 12.5 | 230 | 768-775 | 920 | / | / | / |
| 16 | 250 | 836-843 | 1000 | / | / | / |
| 19 | 300 | 998-1005 | 1200 | 280 | 935-942 | 1120 |
| 25 | 340 | 579-586 | 1360 | 340 | 579-586 | 1360 |
| 31.5 | 460 | 810-817 | 1840 | 460 | 810-817 | 1840 |
| 38 | 560 | 986-993 | 2240 | 560 | 986-993 | 2240 |
| 51 | 660 | 1179-1186 | 2640 | 700 | 1242-1249 | 2800 |
| 公称内径 | 型别 |  |  |  |  |  |
|  | R12 |  |  | R13 |  |  |
|  | R（mm） | S（mm） | L（mm） | R（mm） | S（mm） | L（mm） |
| 6.3 | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 130 | 450-457 | 520 | / | / | / |
| 12.5 | 180 | 611-618 | 720 | / | / | / |
| 16 | 200 | 679-686 | 800 | / | / | / |
| 19 | 240 | 809-816 | 960 | 240 | 809-816 | 960 |
| 25 | 300 | 517-524 | 1200 | 300 | 517-524 | 1200 |
| 31.5 | 420 | 748-755 | 1680 | 420 | 748-755 | 1680 |
| 38 | 500 | 891-898 | 2000 | 500 | 891-898 | 2000 |
| 51 | 630 | 1131-1138 | 2520 | 630 | 1131-1138 | 2520 |
| 公称内径 | 型别 |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  |  |  |  |  |
|  | R（mm） | S（mm） | L（mm） |  |  |  |
| 6.3 | / | / | / |  |  |  |
| 10 | 150 | 513-520 | 600 |  |  |  |
| 12.5 | 200 | 674-681 | 800 |  |  |  |
| 16 | / | / | / |  |  |  |
| 19 | 265 | 888-896 | 1060 |  |  |  |
| 25 | 330 | 564-571 | 1320 |  |  |  |
| 31.5 | 445 | 787-794 | 1780 |  |  |  |
| 38 | 530 | 938-945 | 2120 |  |  |  |
| 51 | / | / | / |  |  |  |

注1：R为最小弯曲半径（依据GB/T 10544-2013中7.3）

注2：先按GB/T 5568-2013规定计算，当公称内径d≤22mm，长度S（mm）=π（r+d/2）+25.4；

当公称内径22mm＜d＜25.4mm，长度S（mm）=π（r+d/2）/2+25.4；

当公称内径d≥25.4mm，长度S（mm）=[π（r+d/2）]/2+2d；

S的允许偏差+8mm/0。

注3：L为低温曲挠性能试验的试样长度，公式为L≥4R（按GB/T 10544-2013中的7.3条款要求计算）。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表5-6。

表5 橡胶软管及软管组合件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 静液压要求 | GB/T 3683-2011 | GB/T 3683-2011 | ● |  |
| 2 | 泄漏试验 | GB/T 3683-2011 | GB/T 3683-2011 | ● |  |
| 3 | 低温曲挠性能 | GB/T 3683-2011 | GB/T 3683-2011 | ● |  |
| 4 | 最小弯曲半径 | GB/T 3683-2011 | GB/T 3683-2011 | ● |  |
| 5 | 脉冲性能（油基流体脉冲） | GB/T 3683-2011 | GB/T 3683-2011 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表6 钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 静液压要求 | GB/T 10544-2013 | GB/T 10544-2013 | ● |  |
| 2 | 泄漏 | GB/T 10544-2013 | GB/T 10544-2013 | ● |  |
| 3 | 低温曲挠性能 | GB/T 10544-2013 | GB/T 10544-2013 | ● |  |
| 4 | 耐脉冲性能（耐油基流体脉冲） | GB/T 10544-2013 | GB/T 10544-2013 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3683-2011 《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型规范》

GB/T 10544-2013 《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。